
Переходы серия 5.903-13 выпуск 1 ТС 585(586)

**Переходы сварные концентрические ТС 585 серия 5.903-13 выпуск 1**

**Переходы сварные эксцентрические ТС 586 серия 5.903-13 выпуск 1**

**ТС 585 концентр.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Давление Мпа (кгс/с м²) | Условные Dу х dу | Размеры присоединяемых труб | | Масса, кг |
| Dн х S1 | dн х S2 |
| ТС-585 | 2,5 (25) | 500х250 | 530х8 | 273х8 | 62,5 |
| ТС-585-01 | 500х300 | 325х8 | 53,3 |
| ТС-585-02 | 500х350 | 377х9 | 42,8 |
| ТС-585-03 | 500х400 | 426х9 | 31,4 |
| ТС-585-04 | 600х300 | 630х12 | 325х8 | 102,6 |
| ТС-585-05 | 600х350 | 377х9 | 90,1 |
| ТС-585-06 | 600х400 | 426х9 | 76 |
| ТС-585-07 | 600х500 | 530х8 | 39,8 |
| ТС-585-08 | 700х350 | 720х9 | 377х9 | 113,2 |
| ТС-585-09 | 700х400 | 426х9 | 101,7 |
| ТС-585-10 | 700х500 | 530х8 | 71,7 |
| ТС-585-11 | 700х600 | 630х12 | 47,3 |
| ТС-585-12 | 800х400 | 820х11 | 426х9 | 176,9 |
| ТС-585-13 | 800х500 | 530х8 | 140,7 |
| ТС-585-14 | 800х600 | 630х12 | 102,7 |
| ТС-585-15 | 800х700 | 720х9 | 56,5 |
| ТС-585-16 | 900х500 | 920х14 | 530х8 | 232 |
| ТС-585-17 | 900х600 | 630х10 | 185,5 |
| ТС-585-18 | 900х700 | 720х11 | 136,3 |
| ТС-585-19 | 900х800 | 820х11 | 73,7 |
| ТС-585-20 | 1000х500 | 1020х14 | 530х8 | 314,1 |
| ТС-585-21 | 1000х600 | 630х12 | 269,7 |
| ТС-585-22 | 1000х700 | 720х9 | 215,6 |
| ТС-585-23 | 1000х800 | 820х11 | 155,2 |
| ТС-585-24 | 1000х900 | 920х14 | 85,4 |
| ТС-585-25 | 1200х600 | 1220х14 | 630х12 | 457,1 |
| ТС-585-26 | 1200х700 | 720х9 | 103 |
| ТС-585-27 | 1200х800 | 820х11 | 342,5 |
| ТС-585-28 | 1200х900 | 920х14 | 272,3 |
| ТС-585-29 | 1200х1000 | 1020х14 | 194,1 |
| ТС-585-30 | 1400х700 | 1420х16 | 720х9 | 705,2 |
| ТС-585-31 | 1400х800 | 820х11 | 633,6 |
| ТС-585-32 | 1400х900 | 920х14 | 553 |
| ТС-585-33 | 1400х1000 | 1020х14 | 455 |
| ТС-585-34 | 1400х1200 | 1220х14 | 254,2 |
| ТС-585-35 | 1,6 (16) | 600х300 | 630х8 | 325х6 | 87,4 |
| ТС-585-36 | 600х400 | 426х7 | 65,2 |
| ТС-585-37 | 600х500 | 530х8 | 36,2 |
| ТС-585-38 | 700х400 | 720х9 | 426х7 | 100,7 |
| ТС-585-39 | 700х500 | 530х8 | 71,7 |
| ТС-585-40 | 700х600 | 630х8 | 37 |
| ТС-585-41 | 800х400 | 426х7 | 147,6 |
| ТС-585-42 | 800х500 | 820х9 | 530х8 | 118,7 |
| ТС-585-43 | 800х600 | 630х8 | 84 |
| ТС-585-44 | 800х700 | 720х9 | 48,6 |
| ТС-585-45 | 900х500 | 920х10 | 530х8 | 203,6 |
| ТС-585-46 | 900х600 | 630х8 | 162,1 |
| ТС-585-47 | 900х700 | 720х8 | 118,8 |
| ТС-585-48 | 900х800 | 820х9 | 66 |
| ТС-585-49 | 1000х500 | 1020х10 | 530х8 | 228,1 |
| ТС-585-50 | 1000х600 | 630х8 | 193,4 |
| ТС-585-51 | 1000х700 | 720х9 | 158 |
| ТС-585-52 | 1000х800 | 820х9 | 133,3 |
| ТС-585-53 | 1000х900 | 920х10 | 75 |
| ТС-585-54 | 1200х600 | 1220х11 | 630х8 | 392,4 |
| ТС-585-55 | 1200х700 | 720х9 | 350 |
| ТС-585-56 | 1200х800 | 820х9 | 295,9 |
| ТС-585-57 | 1200х900 | 920х10 | 235,2 |
| ТС-585-58 | 1200х1000 | 1020х10 | 165,7 |
| ТС-585-59 | 1400х700 | 1420х14 | 720х9 | 624 |
| ТС-585-60 | 1400х800 | 820х9 | 560,7 |
| ТС-585-61 | 1400х900 | 920х10 | 490,6 |
| ТС-585-62 | 1400х1000 | 1020х10 | 408,5 |
| ТС-585-63 | 1400х1200 | 1220х11 | 223,2 |
| ТС-585-64 | 2,2 (22) t=415°C | 500х250 | 530х8 | 273х8 | 62,5 |
| ТС-585-65 | 500х300 | 325х8 | 53,3 |
| ТС-585-66 | 500х350 | 377х9 | 42,8 |
| ТС-585-67 | 500х400 | 426х9 | 31,4 |
| ТС-585-68 | 700х350 | 720х11 | 377х9 | 134,2 |
| ТС-585-69 | 700х400 | 426х9 | 120,4 |
| ТС-585-70 | 700х500 | 530х8 | 84,1 |
| ТС-585-71 | 700х600 | 630х8 | 46,2 |
| ТС-585-72 | 800х400 | 820х11 | 426х9 | 176,9 |
| ТС-585-73 | 800х500 | 530х8 | 140,7 |
| ТС-585-74 | 800х600 | 630х12 | 102,7 |
| ТС-585-75 | 800×700 | 720×9 | 56,5 |

****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Давление Мпа (кгс/с м²) | Условные Dу х dу | Размеры присоединяемых труб | | Масса, кг |
| Dн х S1 | dн х S2 |
| ТС-586 | 2,5 (25) | 500х250 | 530х8 | 273х8 | 62,9 |
| ТС-586-01 | 500х300 | 325х8 | 53,6 |
| ТС-586-02 | 500х350 | 377х9 | 43,2 |
| ТС-586-03 | 500х400 | 426х9 | 31,4 |
| ТС-586-04 | 600х300 | 630х12 | 325х8 | 103,2 |
| ТС-586-05 | 600х350 | 377х9 | 90,7 |
| ТС-586-06 | 600х400 | 426х9 | 76,5 |
| ТС-586-07 | 600х500 | 530х8 | 40,1 |
| ТС-586-08 | 700х350 | 720х9 | 377х9 | 116,1 |
| ТС-586-09 | 700х400 | 426х9 | 102,4 |
| ТС-586-10 | 700х500 | 530х8 | 72,2 |
| ТС-586-11 | 700х600 | 630х12 | 48,7 |
| ТС-586-12 | 800х400 | 820х11 | 426х9 | 178,4 |
| ТС-586-13 | 800х500 | 530х8 | 142,1 |
| ТС-586-14 | 800х600 | 630х12 | 103,5 |
| ТС-586-15 | 800х700 | 720х9 | 57,2 |
| ТС-586-16 | 900х500 | 920х14 | 530х8 | 233,7 |
| ТС-586-17 | 900х600 | 630х10 | 187 |
| ТС-586-18 | 900х700 | 720х11 | 138,2 |
| ТС-586-19 | 900х800 | 820х11 | 72,9 |
| ТС-586-20 | 1000х500 | 1020х14 | 530х8 | 316,8 |
| ТС-586-21 | 1000х600 | 630х12 | 272,3 |
| ТС-586-22 | 1000х700 | 720х9 | 217,5 |
| ТС-586-23 | 1000х800 | 820х11 | 156,6 |
| ТС-586-24 | 1000х900 | 920х14 | 86,1 |
| ТС-586-25 | 1200х600 | 1220х14 | 630х12 | 461,2 |
| ТС-586-26 | 1200х700 | 720х9 | 406 |
| ТС-586-27 | 1200х800 | 820х11 | 345,1 |
| ТС-586-28 | 1200х900 | 920х14 | 274,6 |
| ТС-586-29 | 1200х1000 | 1020х14 | 202,8 |
| ТС-586-30 | 1400х700 | 1420х16 | 720х9 | 712,9 |
| ТС-586-31 | 1400х800 | 820х11 | 643,5 |
| ТС-586-32 | 1400х900 | 920х14 | 565,2 |
| ТС-586-33 | 1400х1000 | 1020х14 | 472,8 |
| ТС-586-34 | 1400х1200 | 1220х14 | 258,7 |
| ТС-586-35 | 1,6 (16) | 600х300 | 630х8 | 325х6 | 88,1 |
| ТС-586-36 | 600х400 | 426х7 | 72,6 |
| ТС-586-37 | 600х500 | 530х8 | 36,4 |
| ТС-586-38 | 700х400 | 720х9 | 426х7 | 101,5 |
| ТС-586-39 | 700х500 | 530х8 | 72,2 |
| ТС-586-40 | 700х600 | 630х8 | 37,3 |
| ТС-586-41 | 800х400 | 426х7 | 148,9 |
| ТС-586-42 | 800х500 | 820х9 | 530х8 | 119,5 |
| ТС-586-43 | 800х600 | 630х8 | 84,8 |
| ТС-586-44 | 800х700 | 720х9 | 49,3 |
| ТС-586-45 | 900х500 | 920х10 | 530х8 | 205,4 |
| ТС-586-46 | 900х600 | 630х8 | 163,6 |
| ТС-586-47 | 900х700 | 720х8 | 119,7 |
| ТС-586-48 | 900х800 | 820х9 | 66,6 |
| ТС-586-49 | 1000х500 | 1020х10 | 530х8 | 229,6 |
| ТС-586-50 | 1000х600 | 630х8 | 194,9 |
| ТС-586-51 | 1000х700 | 720х9 | 159,5 |
| ТС-586-52 | 1000х800 | 820х9 | 114,5 |
| ТС-586-53 | 1000х900 | 920х10 | 75,7 |
| ТС-586-54 | 1200х600 | 1220х11 | 630х8 | 395,7 |
| ТС-586-55 | 1200х700 | 720х9 | 353 |
| ТС-586-56 | 1200х800 | 820х9 | 299 |
| ТС-586-57 | 1200х900 | 920х10 | 236,8 |
| ТС-586-58 | 1200х1000 | 1020х10 | 167,2 |
| ТС-586-59 | 1400х700 | 1420х14 | 720х9 | 629,2 |
| ТС-586-60 | 1400х800 | 820х9 | 614,1 |
| ТС-586-61 | 1400х900 | 920х10 | 493 |
| ТС-586-62 | 1400х1000 | 1020х10 | 412,5 |
| ТС-586-63 | 1400х1200 | 1220х11 | 224,7 |
| ТС-586-64 | 2,2 (22) t=415°C | 500х250 | 530х8 | 273х8 | 62,9 |
| ТС-586-65 | 500х300 | 325х8 | 53,6 |
| ТС-586-66 | 500х350 | 377х9 | 43,2 |
| ТС-586-67 | 500х400 | 426х9 | 31,4 |
| ТС-586-68 | 700х350 | 720х11 | 377х9 | 135,7 |
| ТС-586-69 | 700х400 | 426х9 | 121,4 |
| ТС-586-70 | 700х500 | 530х8 | 84 |
| ТС-586-71 | 700х600 | 630х8 | 46,6 |
| ТС-586-72 | 800х400 | 820х11 | 426х9 | 178,4 |
| ТС-586-73 | 800х500 | 530х8 | 142,1 |
| ТС-586-74 | 800х600 | 630х12 | 103,5 |
| ТС-586-75 | 800×700 | 720×9 | 57,2 |

